物性表

| 物質名 | 銅 | SUS304 | SUS316 | インコネル | アルミ | ガラスエボキシ 樹脂(FRP) | 注形用エポキシ 樹脂 | ABS樹脂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度g/cm3 | 8.93 | 7.98,8.0 | 7.98 | 8.51,8.4 | 2.69 | 1.7-2.0 | 1.11-1.40 | 1.07-1.14 |
| ヤング率GPa | 129.8 | 197 | (193) | 214 | 70.3 | 18-30 (25) | 2.5 | 1.7-2.1 (曲げ) |
| ヤング率kgf/mm^2 | 9000-12000 | 19700 | 19700 | 15200-21000 | 7000 | 1800-3000 (2500) | 250 |  |
| 引張り強さMpa | 200-400 | 520 | (560) | 550 | 90-150 | (70-140) (250-2500?) | (36-90) | 43-52 |
| 引張り強さkgf/mm^2 | 24-45 | 59 | 57 | 56-100 | (9-15) | 7-14 (25-250?) | 3.6-9 |  |
| 耐力 kg/mm^2 | - | 21-32 | 24 | 18-88 | - | - | - |  |
| 融点℃ | 1085 | 1400-1420 | 1385 | 1395-1425 | 660.4 | 耐熱150-230 | 耐熱120-290 |  |
| 比熱 kcal/kg/℃ |  | 0.12 | 0.118 | 0.109 |  | 0.19 | 0.25 |  |
| 熱伝導率 kcal/mh℃ |  | 14 | 14-18 | 14 |  | 4-10 10^-4cal/cm/K | 4-5 10^-4cal/cm/K |  |
| 熱膨張係数 /℃ | 1.66x10^-5 | 1.73-1.47 | 1.6 | 1.15 | 2.31 | 1.1-3.5x10^-5 | 4.6-6.5 |  |